#### ПРОЧНОСТЬ И РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

#### И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

доц. Э.Б. Завойчинская

1/2 года, 3 курс

Раздел 1. Наука о прочности и разрушении материалов и элементов конструкций. Предельные процессы нагружения. Основные физические и механические аспекты прочности и разрушения материалов. Неразрушающие методы контроля.

Раздел 2. Классические гипотезы статической прочности материалов при сложном напряженном состоянии, их экспериментальное обеспечение.

Раздел 3. Закономерности длительной прочности материалов по результатам экспериментов. Векторные и тензорные свойства повреждения материалов при длительном нагружении. Линейная теория повреждений А.А. Ильюшина. Нелинейные гипотезы повреждений.

Раздел 4. Концентрация напряжений в элементах из вязкоупругих и упруго-пластических материалов. Оценка прочности элементов конструкций при неоднородном напряженном состоянии. Соотношение Нейбера. Пластинка с отверстием.

Раздел 5. Результаты экспериментального изучения циклической прочности материалов при одномерном нагружении. Детерминированный и статистический подходы. Гипотезы повреждений при одномерных циклических процессах нагружения.

Раздел 6. Основы механики разрушения. Виды трещин. Критерии Гриффитса и Ирвина, J-интеграл, интеграл Раиса-Черепанова, модель Дагдейла. Трещины при циклическом и динамическом нагружениях.

Раздел 7. Гипотеза повреждений на основе линейного оператора на процессе нагружения. Экстремальные свойства повреждений. Основные соотношения для различных материалов. Простые и сложные предельные процессы нагружения. Следствия для предельных процессов, реализованных в экспериментах.

Литература

1. Завойчинская Э.Б. Об одном представлении предельных процессов несинхронного нагружения. \\Упругость и неупругость. 1993, ч. 2, с. 121-136. Изд-во МГУ.

2. Завойчинский Б.И., Завойчинская Э.Б. О гипотезе прочности материалов при сложных циклических процессах.// Упругость и неупругость. 2001, с. 297-299. Изд-во МГУ.

3. Завойчинский Б.И. Долговечность магистральных и технологических трубопроводов\ теория, методы расчета, проектирование. М., Недра, 1992.

4. Ильюшин А.А. Пластичность: основы общей математической теории. М., изд-во АН СССР, 1963.

5. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории термовязкоупругости. М., Наука, 1970.

6. Керштейн И.М., Клюшников В.Д., Ломакин Е.В., Шестериков С.А. Основы экспериментальной механики разрушения. М., изд-во МГУ, 1989.

7. Коллинз Дж. Повреждение материалов в конструкциях: анализ, предсказание, предотвращение. М., Мир, 1984.

8. Морозов Е.М. Механика разрушения упругопластических тел. М., МИФИ, 1986.

9. Форест П. Усталость металлов. М., Машиностроение, 1968.

10. Хейвуд Р.Б. Проектирование с учетом усталости. М., Машиностроение, 1969.